| Gyproc/ Rigips pertvara 3.40.02 Konstrukcija: CW75, UW75 Plokščių danga: 1x12,5 Užpildas: mineralinė vata 70 (75)mm |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI30* Klasifikavimo ataskaita ITB 0785 |
|  | Garso izoliacija, laboratorinė vertė |
|  | Užpildas 70 (75)mm: Rw=48 dB ** |
|  | Techninis liudijimas ITB-KOT-2018/0176 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax=4500 mm (3000 mm, - kai pertvara naudojama kaip priešgaisrinė užtvara ) |
|  | Sienos masė apie 26 kg/m2 |
|  | Sienos storis 100 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: *EI 30 - gipskartonio plokštė GKF (tipas F) arba GKFI (tipas DFH2); ** natūrinės vertės R‘w apytiksliai mažesnės 5-7 dB, kai yra nedidelis apylankinis garso perdavimas. Kiekvienu konkrečiu atveju R‘w priklauso nuo besiribojančių konstrukcijų (apylankinio garso sklidimo įtakos, žiūr.gamintojo literatūrą), pertvarų ir jungčių išpildymo tikslumo, darbų kokybės ir kt. faktorių; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt